ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO

El contenido de este estudio ha sido pensado para los países pobres y tropicales donde el jabón es difícil de obtener o muy caro. No obstante también puede ser elaborado por aquellas personas que deseen experimentar su artesana elaboración.

# Clases de jabones

Los jabones duros se elaboran con sosa cáustica mientras que los jabones blandos los elaboraremos con potasa cáustica pero separando la salmuera. A los jabones podemos agregarle determinadas fragancias, operación que se realiza con aceites esenciales o perfumes justo antes de verter en los moldes

# Utensilios necesarios

- Lo más importante es elaborar los jabones en recipientes de hierro o piedra ya que el aluminio se estropearía al entrar en contacto con el jabón caliente.

- Cucharas de palo para remover la mezcla.

- Moldes, cuencos, cáscaras de coco o cajas de madera para dar la forma a los jabones.

- Un vaso calibrado o una jarra con las marcas de las medidas de capacidad.

- Una fuente de calor regulable que bien puede ser un hornillo de gas.

# Materias primas

- Grasas y aceites. En este sentido podemos utilizar grasas de animal o aceites vegetales. Tanto la mantequilla como el aceite de coco hacen un jabón muy espumoso. Téngalo en cuenta

- Lejía. Es difícil saber lo fuerte que es la lejía comercial. Para obtener un jabón de excelente calidad habrá que medir con mucha precisión las cantidades de lejía y grasa que se ponen.

- Agua. Debe ser agua de lluvia o bien agua blanda. También podemos añadir lejía al agua, remover y dejar que se forme un sedimento para a continuación usar el agua que nos queda por encima del sedimento.

- Sosa cáustica. Es importante que sea reciente, sin humedad y pura, la cual encontraremos en recipientes herméticos

Proporciones de lejía y grasa

### Tablas

| TABLA 1 | 18% EN PESO | 27% EN PESO |
| --- | --- | --- |
| Agua | 1.000 g (1 litro) | 1.000 g |
| Sosa cáustica | 220 g | 370 g |
| Sosa cáustica | 1.000 g | 1.000 g |
| Agua | 4.545 g | 2.073 g |

| TABLA 2 | ACEITE DE LINAZA | ACEITE DE OLIVA | ACEITE DE CACAHUETE | ACEITE DE COLZA | ACEITE DE SOJA | ACEITE DE GIRASOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de saponización Kg de grasa/Kg de NaOH | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7.94 | 7.35 | 7.41 |
| 18% en peso de HaOH Kg de grasa/Kg de solución | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.43 | 1.32 | 1.33 |
| 18% en peso de NaOH 1 de grasa/1 de solución | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 1.87 | 1.71 | 1.73 |
| 27% en peso de NaOH Kg de grasa/Kg de solución | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 2.15 | 1.98 | 2.00 |
| 27% en peso de NaOH 1 de agua/1 de solución | 2.74 | 2.80 | 2.79 | 3.03 | 2.77 | 2.80 |

ELABORACIÓN PASO A PASO

- Derretir la grasa de tal manera que quede en estado líquido totalmente

- Si hemos realizado anteriores elaboraciones de jabón, añadiremos los restos para que se deshagan con la grasa

- Añadir una taza de lejía con mucho cuidado y sin dejar de remover. Observemos la mezcla, la cual tiene que volverse espesa y de difícil manipulación. Añadir agua poco a poco si esto no ocurre.

- Hervir esta mezcla a fuego lento, teniendo cuidado de que no se produzcan salpicaduras

- Tener cuidado al añadir la lejía pues la mezcla puede llegar a derramarse durante la ebullición, por la cual cosa es aconsejable añadir primero un poco e agua fría.

- Continuamos removiendo y vertiendo la lejía poco a poco. En caso de que la mezcla se torne más ligera pararemos de añadir lejía y esperaremos a que vuelva a espesarse. Si no espesa añadiremos más agua.

- Una vez ya hemos añadido toda la lejía debemos de hervir a fuego lento la mezcla durante una hora y removiendo continuamente teniendo cura de que no se queme.

- Una vez transcurrido ese tiempo, apagamos el fuego y dejamos un reposo  de tan solo 5 minutos, luego removemos y empezamos a verter la mezcla caliente en los moldes que tenemos preparados de los cuales hemos hablado anteriormente.

- Los moldes deberán estar con la mezcla un mínimo de 24 horas

- Si hemos utilizado moldes grandes como cajas de madera, al separarlos del molde los cortaremos a la medida que nos parezca y dejaremos los pedazos que se sequen al aire. El bramante es un buen utensilio para cortar los jabones.

- Si queremos obtener un jabón reducido por cocción lo obtendremos añadiendo sal. Al añadir sal en la mezcla aún caliente, ésta se divide en dos capas: la superior de jabón y la inferior de salmuera. Con una cuchara se saca la parte superior teniendo cuidado de no coger de la capa inferior y se vierte en un molde. En medio de la dos capas se deposita una materia colorante, la cual no debe extraerse. Los jabones reducidos mediante cocción duran más y son de consistencia más dura.

- Si lo que deseamos es obtener un jabón blando procederemos de la siguiente manera: Para ello necesitaremos una solución del 24% de potasa cáustica en peso. Dicha solución la prepararemos disolviendo 316 g de potasa cáustica en un litro de agua. La densidad de la solución será de 1.3 lo cual podemos comprobar con el densímetro.

# RECUERDA

No usar recipientes de aluminio